## Slide 1: FAKTOR AIR SEMEN
26
Banyaknya air yang digunakan selama proses hidrasi akan mempengaruhi kekuatan beton
JIka air terlalu banyak, maka air akan membuat rongga-rongga di beton
Jika air terlalu sedikit, maka akan mneyebabkan kelecakan atau kemudahan pelaksanaan tidak tercapai
Faktor Air Semen (FAS) adalah berat air dibagi dengan berat semen

## Slide 2: FAKTOR AIR SEMEN
27

## Slide 3: Kelebihan beton
Harga relatif murah,
Tidak memerlukan perawatan (dibandingkan dengan baja
– perlu perawatan untuk mencegah korosi)
Tahan lama, karena tidak busuk dan lapuk,
Mudah dibentuk sesuai keinginan,

## Slide 4: Kelemahan beton
Bahan dasar penyusun beton (agregat halus maupun agregat kasar) bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara perencanaan dan pembuatannya bermacam-macam pula
Beton mempunyai beberapa kelas kekuatan sehingga harus disesuaikan dengan bagian bangunan yang dibuat dan cara pelakasanaannya bermacam-macam pula,
Beton punya kuat tarik yang rendah, sehingga getas, rapuh dan mudah retak

## Slide 5: Bahan Penyusun Beton
Bahan penyusun beton dikelompokan menjadi 2,
Bahan perekat (PASTA), yaitu air dan semen. Reaksi kimia dari air dan semen, pada waktu beberapa jam setelah dicampur, akan merekat, dan dalam beberapa hari akan mengeras. Berfungsi selain sebagai perekat juga sebagai pengisi rongga antara butiran pasir.
Bahan pengisi, yaitu pasir dan kerikil. Butiran pasir akan mengisi rongga antar butiran kerikil, rongga antara butiran pasir akan diisi pasta.

## Slide 6: Komposisi Fraksi Penyusun Beton

## Slide 7: What is Concrete?

## Slide 9: Cara pengujian kuat tekan
Benda uji ditekan dengan mesin uji tekan sampai pecah. Kuat tekan maksimum yang memecahkan dibagi dengan luas penampang, diperoleh kuat tekan (satuan MPa)
P
P
Benda uji silinder menghasilkan kuat tekan sekitar 83% daripada benda uji berbentuk kubus.

## Slide 11: UJI TEKAN

## Slide 12: KUAT TARIK BELAH
Untuk gedung biasanya yang diperhitungkan hanya kekuatan tekan
Berguna untuk beton bagi jalan dan landasan pesawat terbang

## Slide 13: UJI TARIK BELAH
P
Concrete Cylinder
Poisson’s Effect

## Slide 14: Kuat tekan beton tergantung pada,
a. Umur beton, kuat tekan semakin tinggi dengan bertambahnya umur beton. Umur dihitung sejak beton dibuat. Kenaikan kuat tekan beton mula-mula cepat, akan tetapi lama-kelamaan menjadi lambat, dan tidak naik lagi setelah umur 28 hari. Sebagai standar kekuatan beton dipakai umur 28 hari.
Umur beton
Persentase kekuatan beton

## Slide 15
b. Kepadatan beton, kekuatan beton berkurang jika kepadatannya berkurang.
c. Faktor air semen (fas), adalah perandingan berat air dengan berat semen didalam campuran adukan beton. Hubungan antara fas dengan kekuatan beton menurut Abrams (1919)
fc=A/(B1,5x) dengan
fc = kuat tekan beton,
A,B= konstanta (fungsi dari sifat semen, agregat, dsb) X= perbandingan berat semen dan air.
nilai faktor air semen antara 0,4-0,6

## Slide 16
d. Jumlah semen, Pada faktor air semen sama, jumlah semen menunjukan pula jumlah pasta (air+semen). Jika semen sedikit, pasta sedikit, kurang menyelimuti agregat, kurang merekatkan agregat. Terlalu banyak semen, pasta banyak, kekuatan beton rendah, karena kekuatan pasta lebih rendah dari kekuatan agregat. Jumlah semen umumnya= 280-400 kg /m3beton.
e. Jenis semen, ada 5 jenis semen
Tipe I, semen normal atau semen biasa
TipeII, semen tahan sulfat dan panas hidrasi sedang,
Tipe III, semen yang kuat awalnya tinggi,
Tipe IV, semen yang panas hidrasinya rendah,
Tipe V, semen yang sangat tahan terhadap sulfat. Selain itu ada juga semen jenis lain, yaitu semen pozolan.

## Slide 17
f. Sifat agregat, sifat agregat yang mempegaruhi sifat beton,
Kekerasan permukaan,
bentuk agregat,
kekuatan agregat.

## Slide 18: Berat jenis Beton
beton normal dibuat dengan agregat normal (bj pasir dan kerikil, antara 2,5-2,7), berat jenis beton antara 2,3-2,4.
Jika menggunakan agregat yang ringan atau diberi rongga udara bj beton akan berkurang.

## Slide 19: Tabel jenis beton menurut berat jenisnya
Jenis beton | Berat jenisnya | pemakaian
Beton sangat ringan | <1,00 | Non struktur
Beton ringan | 1,00-2,00 | Struktur ringan
Beton normal (biasa) | 2,30-2,50 | struktur
Beton berat | >3,00 | Perisai sinar X

## Slide 20: Modulus Elastisitas
Modulus elastisitas beton tergantung pada elastisitas agregat dan pastanya.
Untuk beton normal modulus elastisitasnya Ec=4700 f’c
Untuk beton dengan berat jenis wc=1,5-2,5 kg/dm3 Ec=(wc)1,5.0,043  f’c
f’c= kuat tekan beton (Mpa) Ec= mod. Elastis (Mpa) Wc=berat jenis beton Kg/dm3

## Slide 21: Susutan Pengerasan
Terjadi karena penguapan air. Semakin banyak pasta, semakin besar susutannya.Semakin besar fas, semakin besar susutannya.
Susutan beton=0,002 Susutan mortar=0,004 Susutan pasta=0,006

## Slide 22: Kerapatan air
Beton rapat air (kedap air) adalah beton yang sangat padat sehingga air tdk dapat meresap ke dalamnya.
Menambah butiran pasir halus (lebih kecil dari 0,30 mm),
Menambah jumlah semen.
Penggunaan beton kedap air untuk atap, dinding basement, waduk, tampungan air.

## Slide 23
Ketahanan terhadap ausan dan kejut
untuk bangunan yang membutuhkan beton yang tahan aus, erosi, dan abrasi, seperti bendung, lapangan terbang, dinding dan dasar saluran air, dasar terjunan air dsb.

## Slide 27: SIFAT-SIFAT CAMPURAN BETON
Campuran beton dikatakan mempunyai sifat yang baik bila memnuhi persyaratan utama campuran yaitu mempunyai kemampuan kemudahan pengerjaan / Workability / Kelecakan
Sifat KEMUDAHAN PENGERJAAN sukar untuk didefiniskan dengan tepat

## Slide 28: KEMUDAHAN PENGERJAAN
Kemampuan untuk mudah dipadatkan (compactibility)
Kemampuan untuk mudah di alirkan (mobility)
Kemampuan untuk tetap dapat bertahan seragam (stability) : tidak terjadi segregasi dan bleeding

## Slide 29: SIFAT DAPAT BERTAHAN STABIL
Definisi : tidak terjadi perubahan terhadap keseragaman campuran akibat terjadinya pemisahan butiran agregat dengan pasta semen selama proses pengangkutan, pengecoran dan pemadatan.
Bila terjadi pemisahan dikatakan bahwa campuran tersebut tidak stabil
Fenomena beton tidak stabil adalah SEGREGASI dan BLEEDING

## Slide 30: BLEEDING
Definisi : Pemisahan air dari campuran beton
Terjadi setelah pengecoran beton pada cetakan atau bekisting
Terjadi jika kadar semen terlalu kecil, banyak air yang tidak habis bereaksi dan menuju ke permukaan.
Terjadi juga jika adukan semen terlalu kental.
Beton dengan kualitas rendah pada permukaan beton (Laitance), lapisan ini akan menghalangi perekatan antara beton di atasnya jika dilakukan pengecoran berikutnya, lapisan ini pun akan menjadi tempat masukknya air (bocor)
KAdar air harus dikurangi
Menggunakan lebih banyak agregat butiran halus

## Slide 31: SEGREGASI
Beton dapat dianggap sebagai suatu massa dimana agregat kasar mengambang diatas kompenen agregat halus dan pasta semen, sehingga terjadi pemisahan antara agregat halus, agregat kasar dan pasta.
Pemisahan tersebut terjadi jika daya kohesi adukan tidak mampu menahan butiran agregat untuk tidak mengambang
Jika kandungan air banyak, akan mudah dikerjakan, tetapi rentan segregasi.
Diatasi dengan mengurangi ukuran butir agregat, mengubah gradasi agregat dan additive

## Slide 32: RANGKAK
Jika tegangan dipertahankan tetap
Akan terjadi pertambahan regangan
Regangan tersebut merupakan fungsi dari waktu
Disebut CREEP atau RANGKAK

## Slide 33: SUSUT
Berkurangnya volume akibat keluarnya air pada beton
Disebut SUSUT / SRINKAGE

## Slide 34: Finishing